Техническая информация		Frekote 770 NC

Описание продукта			Средство для обработки поверхности на основе изоционатов

Применение				Полиграфическая промышленность:

Frekote 770-NC применяется как средство обработки поверхности при работе с полиуретановым клеем Purmelt с целью улучшения очистки клея из клеевой ванны.

Технические параметры

Цвет                                                              прозрачный

Запах                                                             слабый

Плотность				0,705-0,735 г/мл

Рабочая температура                                Frekote 770-NC применяется при комнатной температуре. Нанесение должно производиться в температурном диапазоне 20-60 С.

Применение                                                Подготовка клеевой ванны:

Перед нанесением Frekote 770-NC клеевая ванна должна быть тщательно очищена от основного количества клея (клей должен быть слит). В случае образования в ванне трудноудаляемых остатков мы рекомендуем использовать очиститель MicroEmission для этих целей. Температура клеевой  ванны должна иметь температуру 20-60 С.

Работа с Frekote 770-NC

Frekote 770-NC наносится на поверхность при помощи тканных материалов (тряпки) либо методом распыления.

Обработка должна проводиться не менее 3 раз за одну операцию. Каждая обработка должна производиться последовательно через 5-10 мин. После окончательного испарения растворителя образовавшаяся пленка должна быть сухой и нелипкой.

Перед началом работы необходимо выдержать клеевую ванну с нанесенным слоем Frekote 770-NC в течение 15 мин. при температуре 50-60 С.

Обработка может быть проведена повторно для достижения требуемого результата.

Внимание! Не проводить обработку в непосредственной близости от открытого огня, не наносить на горячие поверхности.

Обработка поверхностей должна осуществляться при работающей вытяжке. Избегать прямого контакта с кожей, работать в защитных перчаток.

Хранение                                                   Хранить в прохладном, сухом месте.

Срок хранения                                          24 мес.

Форма поставки		           Баллончики по 500 и 1000 мл.