Technical Information

Очиститель Пурмелт 2

Очиститель для полиуретановых клеев-расплавов

| Свойства: | эффективная очистка непрореагировавших остатков Пурмелта хорошее смачивание окрашен в синий цвет для удобства использования |
| --- | --- |
| Применение: | очистка оборудования от остатков полиуретанового клея-расплава |
| Технические характеристики: Точка размягчения: (Кольцо и шар) Вязкость (Брукфилд): Плотность: | ок. 720С около 6 500 мПа.с\1300С около 4 000 мПа.с\1500С ок. 0,95 г\см3 |
| Указания по применению: Рекомендуемая рабочая температура: в клеянке на вальцах Температура очистки: | 100 - 1700С 100 - 1700С ок. 1200С |
| Как правило, очиститель Пурмелт 2 используется при той же рабочей температуре, что и полиуретановый клей-расплав. |
| Форма: | Гранулы |
| Хранение: | В сухом и прохладном месте продукт хранится как минимум 1 год. |

Вышеуказанные данные, прежде всего, рекомендации относительно нанесения и использования продукта, основываются на знаниях и опыте работы нашей фирмы. Принимая во внимание возможность использования различных материалов в различных условиях работы, находящихся вне сферы нашего влияния, мы рекомендуем в каждом конкретном случае проводить испытания продукта, с тем, чтобы его использование дало возможность применения желаемого способа производства и обеспечило необходимое качество обработки деталей. Правовая ответственность не может быть выведена ни из этих указаний, ни из устной консультации.